绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸

绝缘胶垫（绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘垫）应采用胶类绝缘材料制作

1．绝缘胶垫技术参数列表：

绝缘胶垫	KV	厚度	KG

5KV绝缘胶垫	3mm	5.5KG/m2

10KV绝缘胶垫	5mm	9 G/m2

15KV绝缘胶垫	5mm	9 G/m2

20KV绝缘胶垫	6mm	11 G/m2

25KV绝缘胶垫	8mm	14.5 G/m2

30-35KV绝缘胶垫	10mm	18 G/m2

12mm	21.6 G/m2

2．绝缘胶垫外观及规格尺寸：

斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

3．绝缘胶垫工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

4．绝缘胶垫厚度：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

5．绝缘胶垫贮存：

绝缘垫应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。

禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃～21℃之间。

防滑条绝缘胶垫凸点绝缘胶垫

柳叶纹防滑胶板

防滑绝缘垫(防滑绝缘胶垫)

1、使用范围及存储方式：

防滑绝缘胶垫具有防滑,防撞美观功能，广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

2、质量：

(1)防滑绝缘胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2)防滑绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

(3)防滑绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4)防滑绝缘胶垫可耐酸、耐碱、耐油 、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

(5)防滑绝缘胶垫每平方米，面积不于1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度≥250%，永久不变形，热空气老化在70℃持久72个小时，吸水性≤1.5% ，工频耐压有效值＞15KV，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。

石家庄金能电力设备有限公司生产各种防滑绝缘胶垫，有黑色防滑绝缘胶垫，红色防滑绝缘胶垫，绿色防滑绝缘胶垫，厚度可分为3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。

用途：主要用于商用厨房防滑垫，工业场所防滑垫，改善排水防滑垫，使员工的脚底保持清洁干爽,减少工作人员的疲劳，防滑及耐油效果极好，防滑垫 采用无味环保天然橡胶制成，具有美观大方经久耐用、疏水防滑、清洗搬运方便等特点。供应高质量彩色橡胶地砖,特点：该产品整体上由橡胶颗粒组成，透水性好、价格优、弹性好、生产量大、颜色可按客户需求，；橡胶板：厚度为1-12mm，长度和宽度可按客户的需求生产防滑垫；产品用途：适用于地面铺设或装潢、仓库、车间、工作台面、颜色可按客户需求；防滑垫 优质供应防滑垫。防静电胶垫

防静电胶板（台垫）又叫抗静电台垫.绝缘胶垫，主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。金能防静电台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。 ·表面层：电阻107-9Ω，颜色为绿色·底层：电阻103-5Ω，颜色为黑色

作用：

释放人体静电，使人体与台面上的 ESD 镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (SSD) 不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果 有效缓冲，避免器件受损。本产品不含 S 、Hg 、NH3+、Pb等有害物质。柔软度:软，反弹力强,有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用,它都能保持它的柔软度 , 平整度 ,( 铺在地面 , 台面很平整不会四角翘 )。

·阻燃胶板特点 具有很好的延缓着火、降低火焰传播速度，离火自熄的特点。

阻燃胶板用途 可用于高温易燃环境的铺设.

阻燃胶板参数:比重:1.6～1.8；扯断力:3.5Mpa；伸长率:250%；硬度75°±5°；氧指数≥28

阻燃胶板

阻燃胶板厚度：在整个阻燃胶板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

阻燃胶板国家标准：配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿

在酸、碱介质中不易膨胀、收缩、软化或脆裂的橡胶板。工作介质为稀酸、稀碱液或强酸、强碱以及其它化学药品。一般用NR、CR、EPDM和氟橡胶等橡胶制造。用作耐酸碱的衬里、衬垫和胶圈等

耐酸碱胶板:acid and alkali resistant rubber slab耐油橡胶板的详细介绍：

耐油橡胶板以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料)，经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品，简称胶板。

可分为纯胶胶板和夹布、夹金属骨架层胶板等品种；按用途可分为工业胶板和橡胶地板。

具有较高硬度，物理机械性能一般，可在压力不大，温度为0~+60℃的空气中工作。

系由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型，用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。色泽：黑色，灰色，绿色，蓝色等。

广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。用作密封胶圈、胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板。

耐油橡胶板的性能：工作温度-30℃～80℃；在油类(机油、柴油、汽油、润滑油)介质中工作，具有密封性和抗膨胀性耐油橡胶板规格：　橡胶板的规格 厚1mm---50mm

宽0.1m----2m

长1m-----无限长

耐酸碱胶板:acid and alkali resistant rubber slab 防震胶垫

防震胶垫：河北堉鑫电气设备有限公司生产各种防滑绝缘胶垫

、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。EVA橡塑制品经设计可加工成型，其防震性能优于聚苯乙烯（泡沫）等传统包装材料，且符合环保要求。相对于防震包装可以切割、成型，因密度差异较大，还可以有更为广泛的用途。

1、耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮、耐水性能良好。

2、耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

3、加工性：且易于进行热压、分切、背胶、贴合等加工。

4、防震性：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震、缓冲性能。

5、保温性：隔热，保温防寒及体温性能优越，可耐严寒和暴晒。

6、隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

7、常用密度：35p——48p

8、特殊密度：50p——80p

9、适用温度：-25℃——100℃

10、常用厚度：0.5mm——50mm

1.通用橡胶:是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种，如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等，主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大，是合成橡胶的主要品种。

2.丁苯橡胶:丁苯橡胶是由丁二烯和苯乙烯共聚制得的，是产量最大的通用合成橡胶，有乳聚丁苯橡胶 、溶聚丁苯橡胶 和热塑性橡胶（ SBS ）。

3.顺丁橡胶:是丁二烯经溶液聚合制得的，顺丁橡胶具有特别优异的耐寒性、耐磨性和弹性，还具有较好的耐老化性能。顺丁橡胶绝大部分用于生产轮胎，少部分用于制造耐寒制品、缓冲材料以及胶带、胶鞋等。顺丁橡胶的缺点是抗撕裂性能交差，抗湿滑性能不好。

4.异戊橡胶:异戊橡胶是聚异戊二烯橡胶的简称，采用溶液聚合法生产。异戊橡胶与天然橡胶一样，具有良好的弹性和耐磨性，优良的耐热性和较好的化学稳定性。异戊橡胶生胶（未加工前）强度显著低于天然橡胶，但质量均一性、加工性能等优于天然橡胶。异戊橡胶可以代替天然橡胶制造载重轮胎和越野轮胎还可以用于生产各种橡胶制品。

5:乙丙橡胶:乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原料合成，耐老化、电绝缘性能和耐臭氧性能突出。乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑，制品价格较低，乙丙橡胶化学稳定性好，耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。乙丙橡胶的用途十分广泛，可以作为轮胎胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件，还可作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。还可制造胶鞋、卫生用品等浅色制品。

6.氯丁橡胶:它是以氯丁二烯为主要原料，通过均聚或少量其它单体共聚而成的。如抗张强度高，耐热、耐光、耐老化性能优良，耐油性能均优于天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶。具有较强的耐燃性和优异的抗延燃性，其化学稳定性较高，耐水性良好。氯丁橡胶的缺点是电绝缘性能，耐寒性能较差，生胶在贮存时不稳定。氯丁橡胶用途广泛，如用来制作运输皮带和传动带， 电线、电缆的包皮材料，制造耐油胶管、垫圈以及耐化学腐蚀的设备衬里.