瓷砖胶粉

产品特点

本品为聚合物改性水泥基陶瓷砖专用粘结剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。无需浸砖，施工快捷；薄层施工、减轻自重；粘结力强、不易空鼓；无毒环保、耐侯、耐水性好。

适用范围

适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面上粘贴普通瓷砖、陶瓷马赛克和小型天然石材。

执标行准：JC/T547-2005

基面处理

1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。

2、有油漆的基面应做粗糙，至少暴露80%的原基层。

3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖；新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。

4、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24h后方可铺砖。

5、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。

6、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。

材料制备

1、本品与水的混合比例为每20kg（一个整包）瓷砖胶粉加水5L至5.5L。

2、搅拌时，要先加水再倒入瓷砖胶粉，使用电动搅拌机将水和瓷砖胶粉搅拌成均匀的膏状。静置5至10分钟再次搅拌即可使用。

3、如果一次搅拌的瓷砖胶粉重量小于5kg，也可以采用人工搅拌的方式。

施工工艺

1、用齿型刮板将搅拌好的瓷砖胶泥涂抹于工作面上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布面积约1平方米(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将瓷砖揉压于工作面上即可。

2、选择齿型刮板的大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。

3、如果瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该采取工作面和瓷砖背面同时涂布瓷砖胶泥的方式进行施工。

注意事项

1、施工温度为5-40℃，在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在贴砖后的24h内，施工区域不被雨水淋湿。

2、瓷砖胶粉与水的比例可因底材、天气、施工条件等不同

而做出适当调整。

3、配制好的瓷砖胶泥应根据天气条件控制在2-3h内用完，切忌将已经干结的瓷砖胶泥拌水后再用。

4、铺砖完成后，须待瓷砖胶泥完全干固后（约24h）才可进行下一步的填缝工序。

5、瓷砖胶泥的刮涂应均匀且满贴，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。

参考用量

1、粘贴小型尺寸的瓷砖时，建议使用6mm×6mm齿型刮板。

2、粘贴大型尺寸的瓷砖时，建议使10mm×10mm或12mm

×12mm齿型刮板。

3、在使用不同齿型刮板时的参考用量：

包装储存

1、本品为白色牛皮纸袋，包装规格为20kg/袋。

2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。

郑重声明

本资料中所提供的数据是基于我公司现有的知识、经验和条件，我们所进行的试验不可能完全囊括所有使用过程中可能产生影响的大量因素。本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时敬请参照本品说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。

联系电话13987441629蒋师